ООО "ПОЛИГРАН"

248010, г. Калуга, ул. Комсомольская Роща, 39

тел./факс (4842) 75-00-73, 766-382,8-910-912-31-16
                                                                                                                                                           e-mail: office@poly-gran.ru, www: poly-gran.ru

Монолитное спортивно - игровое покрытие «РЕЛАСТУР»

- «REGUPOL»      -  эластичная подложка под спортивные покрытия

- «Реластур-С» - Универсальное покрытие для спортивных и фитнес-залов

- «Реластур-т»  - Покрытие для беговых дорожек и универсальных спортивных площадок

Спортивное покрытие «Реластур» соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.2.729-99 "Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности"  и могут применяться в помещениях групп А-Г без ограничений, в том числе в жилых домах, в детских дошкольных и образовательных учреждениях, лечебно-профилактических учреждениях, закрытых спортивных сооружениях, учреждениях отдыха,  культурно-зрелищных и других объектах.

Требования к основанию

- тип основания: бетон, асфальт, растворная стяжка;

- гидроизоляция: необходима при опасности капиллярного подъема грунтовых вод;

- влажность основания: не более 4 %;

- прочность основания на сжатие: не менее 200 кгс/см2

- возраст бетонного основания: не менее 1 месяца;

- температура основания при нанесении:  +100С - +300С;

- относительная влажность воздуха: не более 80 %.

- для наружных площадок основание должно иметь уклон в одну или две стороны в 0,8 – 1,5 градуса

"РЕГУПОЛ - 6510"

Синтетическое покрытие Регупол выпускается с 1982 года на немецком оборудовании и по технологии фирмы Berleburger Schaumstoffwerk GmbH (ФРГ) в соответствии с немецкими стандартами.
     Регупол изготавливается из отечественного сырья, в состав которого входят высококачественная резиновая крошка и полиуретан. В процессе дальнейшей обработки материал разрезается на листы и рулоны различной толщины.
     Регупол - это продукт переработки, он экологически чист и не содержит опасных для здоровья элементов, что позволяет его использование при строительстве любых сооружений, включая пищевые склады. 
     Регупол является долговечным материалом, сохраняющим эластичность на протяжении всего срока эксплуатации. Материал пропускает влагу, не гниет, устойчив к микробиологическому воздействию, не создает электростатического напряжения и препятствует распространению шумовых и вибрационных колебаний.

Применение:

- Спортивные сооружения (монолитные спортивные покрытия) -  спортивные и детские игровые площадки, беговые дорожки, спорт и фитнес - залы, футбольные поля (подложка под искусственную траву).

- Строительство гидро-, вибро- и шумо- изоляция.

- Приусадебное хозяйство – садовые дорожки, напольные покрытия для хозяйственных помещений, площадки для отдыха

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
"РЕГУПОЛ" ТИП 6510, ТОЛЩИНА 8ММ:

| Товарный вид | а) листовой 2300Х1150мм,толщина 8, 10, 13мм, или по требованию заказчика; б) в рулоне, ширина 1250мм, толщина 8, 10, 13мм, или по требованию заказчика; |
| --- | --- |
| Удельный вес | ок. 760кг/м3 |
| Размер резинового гранулята | 2 – 6мм |
| Прочность на разрыв | 4,5 кг/см2 |
| Относительное удлинение | не менее 52% |
| Состав сырья | резиновая крошка — 90% веса |
| Эксплуатационный интервал температур | от –30 до +70 °С |

«Реластур-С» - Универсальное покрытие для спортивных и фитнес – залов

"Реластур-С" (аналог спортивного покрытия "Регуджим" компании BSW) представляет собой многослойное бесшовное покрытие общей толщиной от 8 мм и является стандартным универсальным покрытием для легкоатлетических залов. Материал состоит из базового нижнего слоя "Регупол" и цветного износоустойчивого противоскользящего слоя на основе эластичного наливного полиуретаного компаунда, покрытого  износостойкой полиуретановой краской. Цвет покрытия: зеленый, кирпичный, синий или по требованию заказчика. Эксплуатационный интервал температур: от -30 до +70°С.

Тип спортивных площадок:

- теннис

- баскетбол

- волейбол

- гандбол

- бадминтон

- минифутбол

Двухкомпонентная полиуретановая краска для разметки дорожек, а также спортплощадок (различные цвета) под баскетбол, волейбол, гандбол, бадминтон, теннис и др.  наносится в соответствии с рекомендациями производителя.
   На материал и работы по его укладке предоставляется гарантия 18 месяцев.

«Реластур-т»  - Покрытие для беговых дорожек и универсальных спортивных площадок

Бесшовное покрытие "Реластур-Т" (аналог спортивного покрытия "Регупол AG-AF" компании BSW) укладывается на беговых дорожках стадионов, спортивных площадках и теннисных кортах. Гранулированная поверхность покрытия обеспечивает наилучшее сцепление при беге, а эластичная подложка из Регупола снижает вероятность возникновения травм при занятиях спортом. Покрытие служит долго и не требует специального ухода. 
       Покрытие "Реластур-Т" состоит из базового нижнего слоя Регупол, выполняющего роль эластичной подложки, полиуретанового компаунда"Эластур"  и цветной резиновой или ЭПДМ крошки фракции 1,5 - 2мм. Цвет покрытия: зеленый, кирпичный или по требованию заказчика. Эксплуатационный интервал температур: от -30 до +70°С

Тип спортивных площадок:

- теннис

- баскетбол

- волейбол

- гандбол

- бадминтон

- минифутбол

Двухкомпонентная полиуретановая краска для разметки дорожек, а также спортплощадок (различные цвета) под баскетбол, волейбол, гандбол, бадминтон, теннис и др.  наносится в соответствии с рекомендациями производителя .
    На материал и работы по его укладке предоставляется гарантия на 18 месяцев.