ООО "ПОЛИГРАН"

248010, г. Калуга, ул. Комсомольская Роща, 39

тел./факс (4842) 766-382, 766-482, 8-910-912-35-39

e-mail: office@poly-gran.ru       www.poly-gran.ru

эпоксидная грунтовка  "Полигран"																																								ТУ  2257-001-96123428-07

Область применения

Предназначена для грунтования, упрочнения и обеспыливания минеральных оснований, а также асфальта, дерева, стали, штукатурки под полимерные покрытия с целью повышения адгезии покрытия с основанием.

Достоинства

-   отличное проникновение в минеральные основания

-   низкая вязкость

-   длительное время жизни

-   малое содержание растворителя

-   простота смешивания и нанесения

Требования к основанию

- гидроизоляция: необходима при опасности капиллярного подъема грунтовых вод

- влажность основания: не более 4 %

- прочность основания на сжатие: не менее 200 кгс/см2

- возраст бетонного основания: не менее 1 месяца

- температура основания при нанесении:  +150С - +300С

- относительная влажность воздуха: не более 80 %

Технические  и физические данные

- цвет: бесцветный или слегка желтоватый

- соотношение компонентов:  «А» : «Б» – 9 : 1

- время отверждения: 12-18 часов

- время отверждения до полных механических нагрузок:   5 суток

- плотность при 200С:   0,98 (0,03 г/см3

- прочность при разрыве:  не менее 20 МПа

- динамическая вязкость при 200С:  0,35 (0,05 Па(с

- температура эксплуатации:  +100С - +300С	.

Упаковка

Компонент «А»		- 18 кг ведро

Компонент «Б»		- 2 кг ведро

Хранение

Хранить в сухом помещении в плотно закрытой таре при температуре от +50С до +300С. Не допускать прямого воздействия солнечных лучей. Срок годности при условии хранения в ненарушенной заводской упаковке – 6 месяцев.

Меры безопасности

Материал может вызвать раздражение у людей с чувствительной кожей. Перед работой нанести защитный крем на открытые участки кожи. Использовать защитную одежду, перчатки, очки и респиратор. При попадании в глаза необходимо промыть их большим количеством чистой воды и обратиться к врачу. Компоненты А и Б пожароопасны – не разрешается курить и пользоваться электронагревательными приборами вблизи мест хранения материала и производства работ. При работе  в закрытых помещениях обеспечить вентиляцию на время нанесения и полимеризации покрытия. В жидком состоянии компоненты А и Б могут загрязнять водные источники, не сливать в сточную канализацию, водоемы и почву. После отверждения покрытие является безопасным и разрешено к применению для помещений группы А-Г.

Для очистки инструмента от незатвердевшего материала использовать органический растворитель. Отвержденное покрытие можно удалить только механически.

Примечания

Изготовитель материала не несет юридической или иной ответственности за неправильное хранение и применение материала, а также  за использование в других целях и условиях, не предусмотренных данной инструкцией. В случае возникновении сомнений обращайтесь за технической консультацией к специалистам компании "Полигран".