ООО "ПОЛИГРАН"

248010, г. Калуга, ул. Комсомольская Роща, 39

тел./факс (4842) 75-00-73, 766-382

8-910-912-35-39
www.poly-gran.ru
e-mail: info@poly-gran.ru

# Рекомендации по выбору покрытий пола

# в зависимости от класса нагрузки

| Класс нагрузки | Описание | Тип покрытия |
| --- | --- | --- |
| ВС 1 (незначи- тельная) | Пылесвязывающая обработка (обеспыливание). Слабая механическая и химическая нагрузка. Сухое внутреннее помещение | - грунтовка, - эмаль (тонкослойное покрытие) 1 слой |
| ВС 2 (слабая) | Легкая механическая нагрузка (движение пешеходов и гидравлических тележек на резиновом ходу). Выдерживает мытье водой и удаление пятен нейтральными моющими средствами | - грунтовка, - эмаль (тонкослойное покрытие) 2 слоя |
| ВС 3 (средняя) | Постоянная механическая нагрузка средней степени тяжести (регулярное движение пешеходов и периодическое движение автопогрузчиков) | - грунтовка, - «наливное» покрытие 0,5 - 2,0 мм или - «каркасное» покрытие с кварцевым песком фракция 0,1 - 0,4 – 0,8 - 1,0 мм. фракция 0,3 - 0,6 – 1,2 - 1,5 мм. |
| ВС 4 (тяжелая) | Сильная механическая (постоянное движение автопогрузчиков и сосредоточенные нагрузки) и средняя химическая нагрузка (воздействие слабых химикатов t < 30оС) | - грунтовка, - «каркасное» покрытие с кварцевым песком фракция 0,6 - 1,0 – 2,0 - 2,5 мм. фракция 1,0 - 1,6 – 3,0 - 4,0 мм. |
| ВС-5 Meх. (очень тяжелая механическая) | Чрезвычайно сильная механическая нагрузка (постоянное движение автопогрузчиков и большие сосредоточенные нагрузки), воздействие горячей воды до 60оС, брызг технологических химикатов t< 30 оС. | - грунтовка, - «каркасное» покрытие с кварцевым песком фракция 1,6 - 4,0 – 5,0 - 10 мм. |
| ВС-5 Хим. (очень тяжелая химическая) | Чрезвычайно сильная химическая нагрузка - воздействие неорган. кислот и щелочей < 3 дней, - воздействие орган. кислот и щелочей < 28 дней, - периодическое воздействие гор. воды до + 60оС, - тепловые шоки и воздействие растворителей, - средняя механическая нагрузка | - грунтовка, - «наливное» химически стойкое покрытие не менее 5,0 мм. |
| ВС-6 (спецнагрузки) | Экстремальные механические нагрузки, постоянное воздействие спец. химикатов, гор. воды, пара и т.д. | Покрытие выбирается соответственно конкретным нагрузкам и требованиям |

ТРЕБОВАНИЯ   К   ОСНОВАНИЮ

- гидроизоляция: необходима при опасности капиллярного подъема грунтовых вод;

- влажность основания: не более 5 %;

- прочность основания на сжатие: не менее 200 кгс/см2 ;

- возраст бетонного основания: не менее 14 дней;

- температура основания при нанесении:  + 50С  + 300С;

- относительная влажность воздуха: не более 80 %.